绝缘垫在工作中的应用及选型

绝缘垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用，主要采用绝缘胶垫--南京海洁采用胶类绝缘材料制作，绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。绝缘垫有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。具体内容如下：

绝缘垫的规格

（1）按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

（2）按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫

（3）按厚度可分为：2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

绝缘垫常规使用配置：

（1）5KV绝缘胶垫厚度：3mm比重：5.8KG/m2颜色：红，绿，黑

（2）10KV绝缘胶垫厚度：5mm比重：9.2KG/m2颜色：红，绿，黑

（3）15KV绝缘胶垫厚度：5mm比重：9.2KG/m2颜色：红，绿，黑

（4）20KV绝缘胶垫厚度：6mm比重：11KG/m2颜色：红，绿，黑

（5）25KV绝缘胶垫厚度：8mm比重：14.8KG/m2颜色：红，绿，黑

（6）30KV-35KV绝缘胶垫厚度：10mm12mm比重：18.4KG/m222KG/m2颜色：红，绿，黑

绝缘垫特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。

绝缘垫工艺及成型：

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

绝缘垫厚度：

在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为（3.17±0.25）mm,压脚应能施加（0.83±0.03）N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

绝缘垫国家标准：

配电室电压10KV选8mm厚工频耐压实验10000V1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV10-12mm厚工频耐压实验15000V1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿！

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!