35KV高压绝缘胶垫产品规格特点

概述：

（1）简介：加强工作人员对地绝缘，由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶板，绝缘橡胶垫，绝缘毯，绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐穿的胶垫。用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

（2）外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；气泡：每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；裂纹：不允许有.

规格：

（1）按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

（2）按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫

（3）按厚度可分为：3mm, 5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

（4）宽度有;1m,1.2m,1.5m  标准宽为1m,一卷的长度分为5米和10米长。

技术参数：

1.按照电压等级可分为：

(1)5KV绝缘胶垫

技术参数：厚度3mm;颜色红，黑，绿;比重：5.5KG/m2

(2)10KV绝缘胶垫

技术参数：厚度5mm;颜色红，黑，绿;比重：9KG/m2

(3)15KV绝缘胶垫

技术参数：厚度5mm;颜色红，黑，绿;比重：9KG/m2

(4)20KV绝缘胶垫

技术参数：厚度6mm;颜色红，黑，绿;比重：11KG/m2

(5)25KV绝缘胶垫

技术参数：厚度8mm;颜色红，黑，绿;比重：14.5KG/m2

(6) 30KV绝缘胶垫

技术参数：厚度10mm;颜色红，黑，绿;比重：18KG/m2

(7) 35KV绝缘胶垫

技术参数：厚度12mm;颜色红，黑，绿;比重：21.6KG/m2

使用范围及存储：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。一般防静电绝缘橡胶垫、阻燃橡胶垫、绝缘胶垫应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！